# ARTICULO 632001OXFORD

### CONSORCIO LA PARCELA

COMPOSICIÓN 					42% Poliéster +/- 2%

58% Algodón +/- 2%

ANCHO						150 cm.  +/-2%

PESO							168 gr/mt2  +/- 5%

251 gr/mt    +/- 5%

TITULO (No Ingles)				Urdimbre	: 35/1 +/-5%

Trama	: 24/2 +/- 5%

DENSIDAD (Hilos /pulgadas)			Urdimbre	: 88 +/- 2%

Trama	: 46 +/- 2%

ESTABILIDAD DIMENCIONAL			Urdimbre	: +/- 2%

Trama	: +/- 2%

PERDIDA DE PESO AL LAVADO		Máximo 2%

SOLIDEZ DEL COLOR				A la luz        min 4-5

Al lavado     min 4-5

Al sudor      min 4-5