# ARTICULO 2623 DRILL

NUEVO MUNDO

TIPO DE TEJIDO 					SARGA 3/1

COMPOSICIÓN 					65% 	Polyéster

35% 	algodón

ARMADURA					3/1

TITULO INGLES(En)

- Urdimbre						18/1

- Trama						18/1

DENSIDAD(Hilos/pulgadas)

- Urdimbre						108

- Trama						45

PESO gr./mt. Lineal				333.9

ESTABILIDAD DIMENSIONAL(%)

- Urdimbre						+/-1

- Trama						+/-2

ACABADO						SANFORIZADO MERCERIZADO,

INDANTRHEN