# ESPECIFICACIONES TECNICAS

# ARTICULO 770  DRILL NUEVO MUNDO

COMPOSICIÓN 				100% algodón

TEJIDO					SARGA 3/1 S

PESO ( mt2) 					222 Grs.

PESO Mt/ILineal  				385 Grs

ANCHO CRUDO				1.73 CM.

ANCHO ACABADO				1.60 cm.

TITULO URDIMBRE			20/1

TRAMA					14/1

DENSIDAD					108x52

TEÑIDO					INDANTHREN

ACABADO			MERCERIZADO

SANFORIZADO