# ARTICULO 830/ DRILL

NuevoMundo

TIPO DE TEJIDO 				SARGA 3/1

COMPOSICIÓN 				100% algodón

(URDIMBRE Y TRAMA)

PESO ( gr/ mt2) crudo			260,4 crudo

Peso Mt/L crudo 				473,90 grs. Crudo

TITULO INGLES(En)

- Urdimbre (+/-5%)			16/1

- Trama (+/-5%)				16/1

DENSIDAD(Hilos/pulgadas)

- Urdimbre(+/-5%)				105

- Trama (+/-5%)				56

ESTABILIDAD DIMENSIONAL (%)

- Urdimbre					+/-1

- Trama					+/-1

TEÑIDO					INDANTHREN

ACABADO					MERCERIZADO SANFORIZADO