# ESPECIFICACIONES TECNICAS

# ARTICULO 870  DRILL NUEVO MUNDO

COMPOSICIÓN 				100% algodón

TITULO INGLES(En)

URDIEMBRE				20/1

TRAMA					14.5/1

DENSIDAD (HILOS/PULGADAS)

URDIEMBRE				108

TRAMA			56

S

TEJIDO					SARGA 3/1

PESO (gr./mt. Lineal)			336.8

TEÑIDO 					INDANTHREN

ACABADO					Sanforizado Mercerizado.